热处理安全检查表/中、低温井式电阻炉安全检查表

中、低温井式电阻炉安全检查表

说明

操作工人必须持有操作证、并掌握防火、防爆、防烫、防触电等技术和急救的基本知识。

1 设备检查

1.1 中、低温井式电阻炉应安装于地坑中。

1.2 地坑内无积水或渗入的地下水。

1.3 炉子在地坑中用100～150mm高的枕木或工字钢垫起，以防受潮。

1.4 炉架采用角钢或槽钢制成，炉壳内钢板焊接而成。

1.5 炉壳焊缝平整。

1.6 炉架及炉壳内外油漆良好、美观、防锈，减少热辐射。

1.7 炉衬砌筑达到以下基本要求

1）不用受潮的耐火材料和保温材料；

2）严格保证砌体各部分尺寸符合要求，砌砖平整垂直；

3）炉衬砖头严格错缝砌筑，无通缝，保持气密性；

4）炉顶砖缝小于1.5mm，炉墙和炉底砖缝小于2mm；

5）较大的炉子留有膨胀缝；

6）保温填料要填实。

1.8 装料筐用耐热钢，尺寸符合设计规定，筐外空间适当。

1.9 装料筐不得擦碰炉衬和电热元件。

1.10 筐底有足够的孔，筐侧壁无孔。

1.11 炉内配有风扇，使炉内温度上下均匀，风扇转动平稳。

1.12 风扇转动部分应装配牢靠，旋转时不得碰到工件和设备。

1.13 炉盖应设置限位装置，确保炉盖开启时能自动切断电源。

1.14 限位开关牢固地安装在炉壳上，动作灵敏、可靠。

1.15 电阻丝各圈之间分开不接触，亦不触及炉罐。

1.16 电热元件平稳地安装在搁砖上，搁砖无损坏。

1.17 接线头座与接线牢靠，接触良好。

1.18 两股导线间绝缘良好，金属导线不得相碰。

1.19 热电偶插入炉膛深度达到保护管外径的8～10倍。

1.20 热电偶的外电端温度应低于80℃。

1.21 热电偶与炉壁之间的空隙要有石棉堵塞。

1.22 电器炉熔断器不得用不合要求的熔断丝（片）或其它金属代替。

1.23 电器箱箱门完好，关闭严密、压紧螺栓（或门锁）压全、紧固。箱内清洁、干燥，所有电器零件及接线端无松动。

1.24 电器箱指示灯的色标清晰，并符合国标GB2893—82规定。

1.25 启动手柄灵活、可靠。自控与手控位置正确。

1.26 电阻炉要设保护接地（零）线。

1.27 保护接地（零）线，有足够强度和截面，连接可靠。

1.28 接地端子设置在炉壳、箱壳上既便于检查又不易碰触的地方。有明显的接地标志。

1.29 接线头必须设防护罩。

1.30 防护罩应关闭严密，挂钩齐全可靠。

1.31 防护罩壳与接线头之间要有一定间隙。

2 行为检查

2.1 装出炉工件时，要切断电源关闭风扇，严禁带电操作。

2.2 吊装工件时，注意不要碰撞或接触电阻丝。

2.3 严禁超负荷吊运工件。

2.4 大型井式电阻炉吊装工件时，炉子平台上不准站人。

3 作业环境

3.1 低温井式电阻炉应尽量靠近淬火炉安装。

3.2 成品和半成品堆放整齐，不妨碍操作和通行。

3.3 工作场地保持整齐、清洁。

3.4 炉体周围地坑设置花纹钢盖板。

3.5 工作场地尽量利用自然采光，不足要符合TJ34—79规定。