雾化铜粉制粉工安全操作规程

1．车间内严禁吸烟、吃东西。防止粉尘、铅毒吸入体内。
　　2．工作时要精神集中，必须穿好扎紧防护服，穿戴好防护鞋、袜、帽及口罩。
　　3．要精选炉料，防止爆炸品或有害物件加入炉内，以免发生爆炸或其它事故。
　　4．填加炉料时，要准确缓慢地放进炉中。严禁抛、扔，防止溶液飞溅伤人。
　　5．在雾化时，必须将工具预热、烤干方能使用，避免溶液飞溅烫人。
　　6．生产过程中，要坚守岗位。如发生故障，应先切断电源，报告，主管部门。
　　7．充分利用抽风排毒除尘设备，工作前首先开抽风除尘排毒设备。抽风设备失效时，应采取措施或停止生产。经常清理工作场地，保持通道畅通。
　　8．车间应配备一定的灭火器材。操作人员要掌握灭火器的使用方法。